《Ｇタイプ》

# Text boxes

衝撃緩和が可能なチェーンタイプの落橋防止装置

落橋防止構造用

耐震対策工法

国土交通省新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）登録　ＳＫ‐９８００３６‐ＶE

衝撃試験

引張試験

メッキチェーン

■補修工学――構造物の総合メンテナンス企業

Ｒ

形状・種類

●強力シャックル・調整シャックル／ブラケットおよび各部材との接続

●強力チェーン／全体長・余裕長の確保　　　　●ショックレスチェーン／緩衝機能付きチェーン

【単位：ｍｍ】

●緩衝チェーンの種類

| タイプ | d1 | RD | RL | t・t 4 | d2 | 標準長さＣＬ | 1リンク追加長さＰ２ | 標準 リンク数ｎ | 地震時 許容荷重Ｐa | 地震時 許容伸び | 総質量 （３リンク） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １型 | 19 | 100 | 684 | 24 | 22 | 1517 | 120 | 3 | 225kN | 195 | 21.8kg |
| ２型 | 25 | 125 | 1024 | 34 | 28 | 2132 | 150 | 3 | 375kN | 220 | 55.4kg |
| ３型 | 30 | 150 | 718 | 40 | 32 | 2000 | 170 | 3 | 510kN | 120 | 75.6kg |
| ４型 | 32 | 160 | 782 | 44 | 38 | 2244 | 205 | 3 | 615kN | 140 | 106.9kg |
| ５型 | 38 | 190 | 904 | 50 | 42 | 2553 | 225 | 3 | 825kN | 160 | 153.7kg |
| ６型 | 42 | 210 | 1002 | 55 | 50 | 2888 | 270 | 3 | 975kN | 170 | 215.0kg |
| ８型 | 50 | 250 | 1182 | 60 | 55 | 3280 | 295 | 3 | 1200kN | 205 | 321.1kg |
| １０型 | 60 | 300 | 1420 | 75 | 60 | 3875 | 320 | 3 | 1545kN | 245 | 596.0kg |
| （１）強力チェーンの標準個数は、ｎ=3とする。 | （２）Ｐ２は、強力チェーン１個増減時の長さを示す。 |

●ゴムの材質

天然ゴムと合成ゴムを混合した加硫物

●ゴムの規格

品　　質

環境条件の厳しい地域での使用については、アルミ-マグネシウム溶射を施した高耐食性のチェーン、シャックル仕様を用意しています。

ＪＩＳ Ｚ ２３７１に準拠した塩水噴霧試験において５０００時間以上の発錆無しをクリアしています。

●鋼材の規格

■ショックレスチェーン

●主部材／SCM420H（JIS G 4052）

●熱処理／焼き入れ・焼きもどし

■強力チェーン

●主部材／SCM420H（JIS G 4052）

SCM430（JIS G 4053）…３型のみ

●熱処理／焼き入れ・焼きもどし

■強力シャックル・調整シャックル

●主部材／SCM435H（JIS G 4052）・SCM435（JIS G 4053）

●熱処理／焼き入れ・焼きもどし

| 試験項目 | 単位 | 供試体 | 規 格 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引張強さ | MPa | ダンベル状 ３号形 | 16.0以上 | JIS K 6251 |
| 伸び率 | ％ | 〃 | 350以上 | 〃 |
| 硬さ | 度 |  | 72以下 | JIS K 6253 |

鋼材表面処理

すべての部材を溶融亜鉛めっきHDZ 55（JIS H 8641）とし、耐久性を確保しています。

高耐久仕様チェーン （塩害地区対応）

主な特長

●ゴムで被覆されたショックレスチェーンの使用により、地震時の衝撃を確実に緩和できます。

●干渉物の状況に応じて、取付位置の変更が可能です。

●取付ブラケットのサイズを小さくできます。

●橋梁に斜角がある場合でも、リンク数・取付角度の変更等により対応が可能です。

斜橋への適用は個別にご相談を承ります。

ブラケットの取付位置は、干渉物の

状況により容易に変更できます。

取付位置の変更概念図

繰り返し載荷性能

緩衝機能確認実験（衝撃実験）

[実験結果]

| 衝撃試験の結果 |
| --- |
| 試験体種類 | 衝撃力 | 衝撃吸収率 |
| なし | 150.78ｋＮ |  |
| 緩衝チェーン | 22.54ｋＮ | 85.0％ |

➊

➋

実橋にて地震時許容荷重程度の荷重を受けた緩衝チェーンに対し、残存性能の確認を行った結果、荷重ピークや応答時間に大きな変化はなく、衝撃応答性能の低下は見られませんでした（緩衝チェーン）。

静的引張試験結果

衝撃試験結果

荷重履歴あり

健全なもの

健全なもの

健全なもの

荷重履歴あり

健全なもの

緩衝チェーン

落橋防止構造用

東日本大震災での作動事例

流失を阻止

緩衝チェーン設置橋梁において津波による流失を防ぎました。

地震荷重作用後も変状が無ければ交換不要で再使用可能という大きな特長があります。

●取扱い営業所

〒350-0833　埼玉県川越市芳野台2-8-10　ＴＥＬ.049(225)5611（代表）

〒103-0015　東京都中央区日本橋箱崎町7-8　ＴＥＬ.03(6861)8101（代表）

■製造元

■販売元

http://www.sho-bond.co.jp

★品質改良のため、製品規格の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

http://www.sb-kagaku.co.jp

Ｃ‐10

２０１６年1月版